TUBOS EN POLIAMIDA 6

PRESENTACIONES STANDARD

TUBOS  EN  MEDIDAS   EXTERIOIRES  DE  PULGADA

| DENOMINACION |  | DIAMETRO |  | ESPESOR |  | DIAMETRO |  | ROLLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EXTERIOR |  | DE PARED |  | INTERIOR |  | x Mts. |
| 1/8 | E.L. | 3,20 | mm | 0,34 | mm | 2,52 | mm | 200 |
| 5/32 | E.L. | 4,00 | mm | 0,45 | mm | 3,10 | mm | 200 |
| 3/16 | E.L. | 4,80 | mm | 0,50 | mm | 3,80 | mm | 200 |
| 1/4 | E.L. | 6,40 | mm | 0,70 | mm | 5,00 | mm | 200 |
| 5/16 | E.L. | 7,90 | mm | 0,80 | mm | 6,30 | mm | 100 |
| 3/8 | E.L. | 9,50 | mm | 1,00 | mm | 7,50 | mm | 100 |
| 7/16 | E.L. | 11,10 | mm | 1,20 | mm | 8,70 | mm | 50 |
| 1/2 | E.L. | 12,70 | mm | 1,35 | mm | 10,00 | mm | 50 |
| 5/8 | E.L. | 15,90 | mm | 1,70 | mm | 12,50 | mm | 50 |
| 3/4 | E.L. | 19,10 | mm | 1,70 | mm | 15,70 | mm | 50 |
| 1/8 | L. | 3,20 | mm | 0,40 | mm | 2,40 | mm | 200 |
| 5/32 | L. | 4,00 | mm | 0,50 | mm | 3,00 | mm | 200 |
| 3/16 | L. | 4,80 | mm | 0,60 | mm | 3,60 | mm | 200 |
| 1/4 | L. | 6,40 | mm | 0,80 | mm | 4,80 | mm | 200 |
| 5/16 | L. | 7,90 | mm | 1,00 | mm | 5,90 | mm | 100 |
| 3/8 | L. | 9,50 | mm | 1,20 | mm | 7,10 | mm | 100 |
| 7/16 | L. | 11,10 | mm | 1,40 | mm | 8,30 | mm | 50 |
| 1/2 | L. | 12,70 | mm | 1,60 | mm | 9,50 | mm | 50 |
| 5/8 | L. | 15,90 | mm | 2,00 | mm | 11,90 | mm | 50 |
| 3/4 | L. | 19,10 | mm | 2,00 | mm | 15,10 | mm | 50 |
| 1/8 | S.P. | 3,20 | mm | 0,60 | mm | 2,00 | mm | 200 |
| 5/32 | S.P. | 4,00 | mm | 0,75 | mm | 2,50 | mm | 200 |
| 3/16 | S.P. | 4,80 | mm | 0,90 | mm | 3,00 | mm | 200 |
| 1/4 | S.P. | 6,40 | mm | 1,20 | mm | 4,00 | mm | 200 |
| 5/16 | S.P. | 7,90 | mm | 1,50 | mm | 4,90 | mm | 100 |
| 3/8 | S.P. | 9,50 | mm | 1,80 | mm | 5,90 | mm | 100 |
| 7/16 | S.P. | 11,10 | mm | 2,10 | mm | 6,90 | mm | 50 |
| 1/2 | S.P. | 12,70 | mm | 2,40 | mm | 7,90 | mm | 50 |
| 5/8 | S.P. | 15,90 | mm | 3,00 | mm | 9,90 | mm | 50 |
| 1/8 | P. | 3,20 | mm | 0,70 | mm | 1,80 | mm | 200 |
| 5/32 | P. | 4,00 | mm | 0,85 | mm | 2,30 | mm | 200 |
| 3/16 | P. | 4,80 | mm | 1,00 | mm | 2,80 | mm | 200 |
| 1/4 | P. | 6,40 | mm | 1,35 | mm | 3,70 | mm | 200 |
| 5/16 | P. | 7,90 | mm | 1,70 | mm | 4,50 | mm | 100 |
| 3/8 | P. | 9,50 | mm | 2,00 | mm | 5,50 | mm | 100 |
| 7/16 | P. | 11,10 | mm | 2,35 | mm | 6,40 | mm | 50 |
| 1/2 | P. | 12,70 | mm | 2,70 | mm | 7,30 | mm | 50 |
| 5/8 | P. | 15,90 | mm | 3,35 | mm | 9,20 | mm | 50 |