TUBOS EN POLIAMIDA 6

PRESENTACIONES STANDARD

TUBOS  EN  MEDIDAS   EXTERIOIRES  MILIMETRICAS

| DENOMINACION | DIAMETRO |  | ESPESOR |  | DIAMETRO |  | ROLLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EXTERIOR |  | DE PARED |  | INTERIOR |  | x Mts. |
| 4 x 2 | 4,00 | mm | 1,00 | mm | 2,00 | mm | 200 |
| 6 x 4 | 6,00 | mm | 1,00 | mm | 4,00 | mm | 200 |
| 8 x 6 | 8,00 | mm | 1,00 | mm | 6,00 | mm | 100 |
| 10 x 8 | 10,00 | mm | 1,00 | mm | 8,00 | mm | 100 |
| 12 x 10 | 12,00 | mm | 1,00 | mm | 10,00 | mm | 50 |
| 15 x 13 | 15,00 | mm | 1,00 | mm | 13,00 | mm | 50 |
| 10 x 7 | 10,00 | mm | 1,50 | mm | 7,00 | mm | 100 |
| 11 x 8 | 11,00 | mm | 1,50 | mm | 8,00 | mm | 50 |
| 12 x 9 | 12,00 | mm | 1,50 | mm | 9,00 | mm | 50 |
| 15 x 12 | 15,00 | mm | 1,50 | mm | 12,00 | mm | 50 |
| 16 x 12 | 16,00 | mm | 2,00 | mm | 12,00 | mm | 50 |