| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | 11800-10000 | ## RESISTENCIA ESPECÍFICA | 1011 |
| --- | --- | --- | --- |
| ELONGACIÓN % | 100 * –300 ** | RESISTENCIA DIELÉCTRICA DE RUPTURA | 400 |
| RESISTENCIA A LA COMPRESION | 13000 | CONSTANTE DIELÉCTRICA 60 CICLOS | 3.8 |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | - | CONSTANTE ARCO VOLTAICO | - |
| DUREZA ROCKWELL | R 119 | ABSORCIÓN DE AGUA (24 Hs. 1/8” ESP.) | 1.3 – 1.9 |
| MÓDULO DE FLEXIÓN | 3.95 * – 1.4 ** | EFECTO DE LOS RAYOS SOLARES | (e) |
| RESISTENCIA A LA TRACCION HASTA ROTURA 23ºC - (Mpa.) | 50-70 ** | RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS DÉBILES | BUENA |
| MÓDULO DE COMPRESIÓN | 2.5 | RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS FUERTES | ATACADO |
| # PESO ESPECÍFICO | 1.12 – 1.14 | RESISTENCIA A LAS BASES DÉBLILES | BUENA |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA | 5.8 | RESISTENCIA A LAS BASES FUERTES | BUENA |
| CALOR ESPECÍFICO | 0.4 | RESISTENCIA A LOS SOLVENTES ORGÁNICOS | (f) |
| RESISTENCIA AL CALOR CONTINUO | 82 – 120 | PÉRDIDA POR ABRASIÓN | - |
| TEMPERATURA DE DISTORSIÓN 264 P.S.I. 66 P.S.I. | 127 / -- | INFLAMABILIDAD | V-2 |
| PUNTO DE FUSION – ( ºC ) | 215 | RESISTENCIA AL IMPACTO ( Kj/m) IZOD. CON ENTALLA 23ºC | 7,5-10 * N/R ** |
| VISCOSIDAD RELATIVA C:Ig./dl:SO4H2 | 5,3 |  |  |

- *: Material Seco, máximo 0.2 % de agua.   **: Material con  50 % Humedad Relativa.

- (e) Los nylons se tornan quebradizos después de una prolongada exposición a la luz solar, consulte sobre nylon negro para mayor resistencia.

- (f) Resisten a los solventes comunes, mas disueltos por fenoles y ácido fórmico.

| TABLA DE RESISTENCIA #### SERIE | Lbs/Pulg2 | KG/cm2 |
| --- | --- | --- |
| Extra Liviano | 1000 | 70 |
| Liviano | 1200 | 84 |
| Semi Pesado | 1800 | 120 |
| ### Pesado | 2000 | 140 |