|  |  | CONDICIONES DE EXPOSICIÓN | RESISTENCIA QUIMICA |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO QUIMICO | CONCENTRACION |  |  |  |  |
|  |  | ºF | TIEMPO | EXCELENTE | SATISFACT. | INSATISF. |
|  |  |  | (días) |  |  |  |
| ACETALDEHIDO | 90% | 125 |  |  | X |  |
| ACIDO ACETICO | 5% | 73 | 30 |  | X |  |
|  | 5% | 73 | 90 |  |  | X |
|  | 5% | 73 | 90 |  | X |  |
| ACETONA | 100% | 73 | 365 | X |  |  |
|  | 100% | 122 | 365 | X |  |  |
|  | 100% | 73 | 90 | X |  |  |
| CLORURO DE AMONIO | 10% | 125 |  |  |  | X |
| HIDROXIDO DE AMONIO | 10% | 73 | 365 | X |  |  |
|  | 10% | 158 | 365 |  |  | X |
| BENCENO | 100% | 73 |  | X |  |  |
|  | 100% | 73 | 90 | X |  |  |
| ACIDO BENSOLICO | 10% | 75 |  |  |  | X |
| ACIDO BORICO | 7% | 95 | 316 |  |  | X |
| AGUA DE BROMO | 25% | 73 |  |  |  | X |
| SOLUCION BUFFER pH4 | 100% | 158 | 30 | X |  |  |
|  | 100% | 158 | 90 |  | X |  |
|  | 100% | 158 | 365 |  |  | X |
| SOLUCION BUFFER pH7 | 100% | 158 | 365 | X |  |  |
| SOLUCION BUFFER pH10 | 100% | 158 | 90 |  | X |  |
|  | 100% | 158 | 365 |  |  | X |
| n-BUTANOL | 100% | 122 | 45 | X |  |  |
|  | 100% | 73 | 90 |  | X |  |
| CLORURO DE CALCIO | 5% | 140 |  |  |  | X |
| HIPOCLORITO DE CALCIO | Saturado | 95 | 77 |  |  | X |
| TIOCIANATO DE CALCIO | 50% |  |  |  |  | X |
| TETRACLORURO DE | 100% | 122 | 365 | X |  |  |
| CARBON | 100% | 73 | 365 | X |  |  |
| AGUA CLORADA | Diluída y | 73 |  |  | X |  |
|  | Concentr. | 73 |  |  |  | X |
| ACIDO CLOROACETICO | 10% | 75 |  |  |  | X |
| CLOROFORMO | 100% | 73 | 56 |  | X |  |
|  | 100% | 73 | 90 |  | X |  |
| ACIDO CLOROSULFONICO | 10% | 75 |  |  |  | X |
| ACIDO CROMICO | 10% | 75 |  |  |  | X |
| ACIDO CITRICO | 10% | 95 | 77 |  | X |  |
| CLORURO DE COBRE | 10% | 75 |  |  |  | X |
| SULFURO DE COBRE | 10% | 75 |  |  |  | X |
| m-CRESOL | 100% | 73 |  |  |  | X |
| DIETILEN GLICOL | 90% | 75 |  | X |  |  |
| ETANOL | 95% | 73 | 365 | X |  |  |
|  | 95% | 122 | 365 | X |  |  |
|  | 95% | 73 | 90 | X |  |  |
| ACETATO DE ETILO | 95% | 122 | 365 | X |  |  |
| ACIDO FORMICO | 90% | 73 |  |  |  | X |
| ACIDO GLICOLICO | 70% |  | 200 |  |  | X |
| HEXAFLUORISOPROPANOL | 100% | 73 |  |  |  | X |
| PEROXIDO DE HIDROGENO | 5% | 110 | 30 |  |  | X |
| SULFATO DE HIDROGENO | CONCENTRADO | 73 |  |  |  | X |
| METANOL (absoluto) | 100% | 73 | 56 | X |  |  |
| NAFTA | 100% | 208 | 45 | X |  |  |
| ACIDO NITRICO | 10% | 73 | 60 |  |  | X |
| NITROMETANO | 100% | 73 | 30 | X |  |  |
| 2-NITROPROPANO | 100% | 120 | 30 | X |  |  |
| ACIDO PERCLORICO | 10% | 75 |  |  |  | X |
| FENOL | 90% | 73 |  |  |  | X |
| ACIDO FOSFORICO | 5% | 208 |  |  |  | X |
| HIDROXIDO DE POTASIO | 30% | 200 | 8 |  | X |  |
| PERMANGAN. DE POTASIO | 5% | 73 | 10 |  |  | X |
| TIOCIANATO DE POTASIO | CONCENTRADO |  |  |  |  | X |
| ACETATO DE SODIO | 60% | 100 |  | X |  |  |
| BICARBONATO DE SODIO | 50% | 75 |  | X |  |  |
| CARBONATO DE SODIO | 2% | 95 | 77 | X |  |  |
| CLORURO DE SODIO | 10% | 73 | 365 | X |  |  |
| HIDROXIDO DE SODIO | 10% | 158 | 30 | X |  |  |
|  | 10% | 158 | 365 |  |  | X |
| HIPOCLORITO DE SODIO | 5% | 73 | 10 |  | X |  |
| NITRATO DE SODIO | 5% | 75 | 10 | X |  |  |
| SULFATO DE SODIO | 90% | 75 |  | X |  |  |
| SULFURO DE SODIO | 90% | 75 |  | X |  |  |
| CLORURO DE ESTAÑO | 10% | 75 |  |  |  | X |
| SULFATO DE ESTAÑO | 10% | 75 |  |  |  | X |
| ACIDO SULFURICO | 30% | 73 | 30 |  |  | X |
| TTETRAFLUORPROPANO | 100% |  |  |  |  | X |
| TOLUENO | 100% | 122 | 365 | X |  |  |
| XILENO | 100% |  |  | X |  |  |